נספח 5

פוטנציאלי חיזור סטנדרטיים ב- 25ºC של תגובות חצי תא

| תגובת חצי תא | E(,V | תגובת חצי תא | E(,V |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 + 2H+ + 2e = 2HF | 3.06 | Ni2+ + 2e = Ni | -0.25 |
| PbO2+SO+4H+ + 2e = PbSO4 + 2H2O | 1.685 | Co2+ + 2e = Co | -0.28 |
| PbO2 + 4H+ + 2e = Pb2+ + 2H2O | 1.458 | Tl+ + e = Tl | -0.336 |
| Cl2 + 2e = 2Cl– | 1.3604 | PbSO4 + 2e = Pb + SO | -0.355 |
| Tl+3 + 2e = Tl+1 | 1.247 | Cd2+ + 2e = Cd | -0.402 |
| MnO2 + 4H+ + 2e = Mn2+ + 2H2O | 1.230 | Fe2+ + 2e = Fe | -0.44 |
| O2 + 4H+ + 4e = 2H2O | 1.2291 | S + 2e = S2– | -0.48 |
| Br2(l) + 2e = 2Br– | 1.078 | Ni(OH)2 + 2e = Ni + 2OH– | -0.714 |
| Pd2+ + 2e = Pd | 0.915 | Zn2+ + 2e = Zn | -0.762 |
| Ag+ + e = Ag | 0.7993 | Cd(OH)2 + 2e = Cd + 2OH– | -0.81 |
| Hg2+ + 2e = 2Hg | 0.852 | 2H2O + 2e = H2 + 2OH– | -0.83 |
| NO3– + 2H+ + e = NO2 + H2O | 0.803 | Fe(OH)2 + 2e = Fe + 2OH– | -0.88 |
| Fe3+ + e = Fe2+ | 0.769 | Mn2+ + 2e = Mn | -1.182 |
| I2(s) + 2e = 2I– | 0.535 | Zn(OH)2 + 2e = Zn + 2OH– | -1.249 |
| Cu+ + e = Cu | 0.518 | Ti2+ + 2e = Ti | -1.60 |
| NiOOH + H2O + e = Ni(OH)2 + OH– | 0.45 | Al3+ + 3e = Al | -1.677 |
| ½O2 + H2O + 2e = 2OH– | 0.40 | Be2+ + 2e = Be | -1.968 |
| Fe(CN)63- + e = Fe(CN)64- | 0.356 | Al(OH)3 + 3e = Al + 3OH– | -2.34 |
| Fe(CN)63- + e = Fe(CN)64- (0.01M NAOH) | 0.46 | Mg2+ + 2e = Mg | -2.360 |
| Cu2+ + 2e = Cu | 0.339 | Mg(OH)2 + 2e = Mg + 2OH– | -2.690 |
| AgCl + e = Ag + Cl– | 0.222 | Na+ + e = Na | -2.7143 |
| CuCl + e = Cu + Cl– | 0.137 | Ca2+ + 2e = Ca | -2.868 |
| HgO + H2O + 2e = Hg + 2OH– | 0.098 | Sr2+ + 2e = Sr | -2.889 |
| H+ + e = ½H2 | 0.000 | Ba2+ + 2e = Ba | -2.906 |
| D+ + e = ½D2 | -0.003 | K+ + e = K | -2.936 |
| O2 + H2O + 2e = HO2– + OH– | -0.064 | Rb+ + e = Rb | -2.943 |
| Pb2+ + 2e = Pb | -0.126 | Li+ + e = Li | -3.040 |
| Sn2+ + 2e = Sn | -0.141 | Cs+ + e = Cs | -3.026 |